（一）采购清单
	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	窗帘布合计
	门幅2.8m
	米
	6869
	

	2
	轨道合计
	轨道2.3*2.5cm
	米
	3414
	

	3
	卷帘合计
	卷帘2m或2.3m
门幅
	平方米
	245
	

	注：1、窗帘的配件（如铝合金静音轨道、五金配件等）等全部所需配件均包含在报价当中。
2、产品安装的具体位置，可根据学校现场实际条件及采购人实际需求进行合理调整。供应商应在投标报价及方案制定时，充分预见到此类调整可能带来的工期、成本及技术适配等风险，并自行承担由此所产生的相关费用。
3、颜色由采购人自行选择。
▲4、以上表格内规格尺寸为采购人初步测量数据，实际规格尺寸以中标后现场测定为准。中标人须完成采购人要求的所有房间货物的供货及安装调试，采用固定费用总包干。投标人若未到现场踏勘，由此造成投标价的偏差均不予调整，投标人根据上述因素自行考虑投标报价。
▲5、窗帘需按照1.5倍打褶处理，窗帘四周包边、布料高度损耗等均不算在计算范围内，帘高度计算方式为为铝合金静音轨道上端高度到地面，整块布料不能有拼接，中标人需自行将损耗计算在成本内。


（二）采购技术要求
	序号
	物品名称
	技术要求
	备注

	1
	窗帘布
	★1.纤维含量：100%聚酯纤维；
★2.织物重量：≥350g/㎡；
★3.织物厚度：≥1mm；
4.pH值：4.0~9.0；5.遮光率≥95%；
★6.断裂强力（N）：经向≥1600、纬向≥1600；
7.水洗尺寸变化率：径向（%）-2.0~+2.0，纬向（%）-2.0~+2.0；8.异味:无；
★9.甲醛含量：未检出；
★10.阻燃性能：阻燃性能达到B1级要求，符合国家标准GB 8624-2012 B1 级或GB20286-2006阻燃1级或更高阻燃标准；
11.耐水色牢度≥4级；
12.耐摩擦色牢度≥4级；
13.耐皂洗色牢度≥4级；
14.耐光色牢度≥4级；
★·15.可萃取重金属（锑、砷、铅、镉、铬、钴）：未检出；
16.致敏性分散染料（mg/kg)：未检出；
17.致癌染料（mg/kg)：未检出；
★18.抗菌性能（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌抑菌率≥90%）。具体数量见附件清单。
	

	2
	轨道
	★①.材质：铝合金；
★②.壁厚：≥1.5mm；
★③.力学性能：抗拉强度：≥220MPa，规定非比例延伸强度≥178MPa，断后伸长率≥13.5%；
★④.米克重：≥440g/m；
⑤.韦氏硬度HW：≥13；f.漆膜厚度：≥15μm；
★⑥.漆膜硬度：≥5H；
★⑦.安装码承重：施加≥40kg载荷，试样未破坏。
	

	3
	卷帘
	★①.成分：100%聚酯纤维；
★②.净单位面积重量：≥500g/m²；
③.厚度：≥0.63mm；
④.密度：径向56/inch,纬向56/inch；
★⑤.遮光率：≥90%；
⑥.PH值：4~9；
⑦.异味：无；
★⑧.甲醛含量：禁用 
★⑨.耐光照色牢度：≥4级；
	

	以上带★项的技术性能指标均需同时提供第三方检验检测机构在CMA资质认定范围内出具的检验检测报告扫描件。


（三）其他要求

	1
	布窗帘的设计、制造和安装标准

	1.1
	设计要求

	1.1.1
	与使用单位室内场景色彩效果协调。

	1.2
	制作要求

	1.2.1
	布帘：从布料顶端边缘转内车制80mm(±5mm）压边，并加上内衬物，底端边缘放边为80mm(±5mm）宽边，两边各为40mm(±5mm）饰边。同一扇窗，面料裁剪误差不得大于1cm，同一平面窗帘，面料裁剪误差不得大于1cm。
包含所有配件。

	

1.2.2
	帘布下边离地3cm。窗帘辅料采用8cm有纺布缝制，调节钩制作工艺。1米不少于12个单钩，钩子套好后必须平整牢固，钩距布置合理；每幅窗帘左右两侧底角需加配重，单边铅块重量不小于80克。

	1.2.3
	需高温定型制作工艺，水洗后不变型。

	1.3
	成品效果要求

	1.3.1
	窗帘成品必须理顺花型、花位，花型、花位方向要一致。面料裁剪断口必须平直通角，门幅通角差不得有误差。

	1.3.2
	针迹大小一致，如中途断线，继续缝纫时要与原来针迹相套5公分以上。接缝的针迹不能跑偏错位。

	1.3.3
	制作好的窗帘布拼缝平直，无扭曲，无漏针。

	1.3.4
	帘布整体做定型处理呈现波形状态，不损坏、不弄脏窗帘。

	1.3.5
	成品挂起后保证视平线及以上的花纹水平，左右两片的横花能对齐。

	1.3.6
	成品无线头无污迹。

	1.3.7
	烫衬时要保持丝线平直、不起泡，线头杂物须烫在衬布与布料的中间，花边结头不能明显暴露。

	1.3.8
	成品窗帘褶皱间距不大于9cm。

	1.4
	安装要求

	1.4.1
	布帘轨道安装每米至少配置3个安装支架，滑轮不少于10只。


[bookmark: _Toc7207]（四）  投标样品
1. 需要提供的样品名称、规格、数量：
	序号
	样品名称
	成品样品规格要求
	数量
	单位

	1
	窗帘布
	长不小于100cm*宽不小于80cm，含配件
	1
	套

	2
	轨道
	长度不小于80CM，含配件
	1
	根

	3
	卷帘
	长不小于100cm*宽不小于80cm，含配件
	1
	套


▲未提供样品或提供样品种类数量不全或样品明显不满足采购需求的，作无效标处理。
2. 样品的递交方式：投标人自行运送到指定的地点。
递交时间：投标响应文件递交截止时间前，提交投标文件截止时间之后送达将予以拒收。
递交地点：见公告地址。
（1）未中标投标人样品的退还处理方式：由未中标投标人在开标结束后当天内自行撤回，采购人和采购代理机构不负责样品保管。
（2）中标人的样品应当做好标记，由采购人进行保管、封存，作为履约验收的参考。

1、 商务要求（技术参数里另有注明的以技术参数为准）
	履约保证金
	中标人在签订合同后7个日历天内向采购人提交合同总价1%的履约保证金（以银行转账/转帐支票/银行汇票/银行、保险公司出具的保函形式）；
验收合格后，中标人向采购人开具履约保证金收据后7个工作日内，采购人无息退还履约保证金。

	支付方式
	采购人在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内完成40%合同价预付款支付，所有货物交付并验收合格后，采购人向中标人支付合同余款。履约保证金在货到安装验收合格后5个工作日内无息退还。
采购人对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。

	质保期
	▲本项目所有货物应提供自验收合格之日起项目整体质保至少7年。

	供货期
	2、4#实训楼，合同签订后30日内交货并完成安装，产教融合区域10月31日前交货并完成安装。

	交付地点
	采购人指定地点；滨海校区

	验收标准
	1.验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准。
2.由采购人组织专家和用户代表或第三方机构，按照招标文件、合同条款和实际应用效果对项目进行验收，因投标人原因导致验收未一次性通过，后期验收产生费用需由投标人承担。
3.验收时投标人应在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
4所有合同中规定的货物和材料都已在规定时间交付。
5.运行结果符合产品标准和技术规格及合同要求。
6.如发现有重大的质量问题，校方可提交检测机构鉴定，如检测结果证明产品无质量问题，由采购人承担检测费用；如检测结果证明产品有质量问题，由投标人承担检测费用。
7. 投标人在设备到货、安装、调试和验收期间应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。
8.采购人将对中标人提供的货物进行抽查送检（包含但不限于投标响应内容），送检产生的费用由中标人负责，检测不合格的由中标人重新提供货物（由此造成的损失由中标人负责），直至检测合格为止，检测合格后由中标人负责将该房间窗帘复原。
9.验收费用由中标人承担。

	售后服务标准要求
	1.在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。投标人在质保期内每年2次上门维护服务（检查窗帘轨道/杆、滑轮、挂钩等部件的牢固性和运行状态；免费更换损坏的配件；复位轨道位置等），故障24 小时响应、48 小时上门处理。
2.质保期内出现无法排除的故障，供应商需承诺为采购人更换同样型号配置的全新产品（提供的产品均为厂家正规渠道原装全新产品，完全验符合所描述的品牌、型号规格、参数性能等要求）。投标人需列出易损件的价格清单。
3.质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。

	其他技术、服务要求
	1.技术支持：
中标人应免费提供合同货物新功能和应用的资料。
2.安装调试（若需要安装调试）：
2.1 安装地点：采购人指定地点。
2.2投标人提供设备的免费现场安装调试
2.3 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的货物必须保证安装到位。
2.4 中标人免费提供合同货物的安装服务。

	报价
	本部分的以上工作内容的费用均包含在响应总价中。
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